ICS

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXX—2011

小型农田水利灌排渠预制混凝土

构件制作与检测技术规程

Production and Test Technology Procedures of Precast Concrete of Small Farmland Hydraulic Engineering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　预制混凝土U型槽	1

3.2　外压破坏荷载	2

3.3　预制混凝土板块	2

4　预制构件制作	2

4.1　一般规定	2

4.2　原材料	2

4.3　混凝土配合比	3

4.4　构件制作场地	3

4.5　预制构件成型	3

4.6　构件养护	3

5　预制构件检验	3

5.1　检验项目及方法	3

5.2　检验规则	5

5.3　检验报告	7

6　出厂、运输、贮存	7

6.1　出厂	7

6.2　运输	7

6.3　贮存	8

7　安装	8

7.1　一般要求	8

7.2　U型槽	8

7.3　预制板块	9

附录A（规范性附录）　预制混凝土U型槽外压破坏荷载检验方法	10

附录B（规范性附录）　预制混凝土U型槽抗渗性能检验方法	12

前  言

本标准的附录A、附录B是规范性附录。

本标准由江西省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省水利科学研究院、江西省水利厅农村水利处

本标准主要起草人：吕祖云、高江林、邵仁建、戴国强、李炎、李建锋、袁秀琪、简鸿福、周永门、吴永风、万怡国

小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测技术规程

- 范围

本标准规定了用于小型农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件的术语和定义、制作、检验、出厂、运输、贮存与安装。本标准适用于小型农田水利工程灌排渠用预制混凝土U型槽和预制混凝土板块，预制混凝土U型槽主要指圆弧内壁直径不大于600mm的各型号U型槽。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5100  水工混凝土外加剂技术规程

DL/T 5144  水工混凝土施工规范

GB 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50288  灌溉与排水工程设计规范

GB 50286  堤防工程设计规范

GB/J 146  粉煤灰混凝土应用技术规范

GB/T 14684  建筑用砂

GB/T 14685  建筑用卵石、碎石

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB/T 11836  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 16752  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

JGJ 55  普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63  混凝土用水标准

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 191  水工混凝土结构设计规范

SL 223  水利水电建设工程验收规程

SL 352  水工混凝土试验规程

SL 18  渠道防渗工程技术规范

DB33/T408  农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件

- 术语和定义

  - 预制混凝土U型槽

过水断面形状为U型的预制混凝土渠槽构件，简称U型槽，表示为UD×L×H。U表示构件形状为U型，D表示U型槽下圆弧内壁直径，L表示U型槽槽深，H表示U型槽槽壁厚度，单位以mm表示。示例：U300×300×35，表示U型槽构件下圆弧内壁直径为300mm，槽深为300mm，槽壁厚度为35mm。

    - 整体式U型槽

规格较小并一次振捣成型的预制混凝土U型槽构件。

    - 组装式U型槽

规格较大由多块预制混凝土板组装成型的预制混凝土U型槽构件。

  - 外压破坏荷载

每米渠槽构件在外侧压力作用下破坏时的极限荷载，单位以kN/m计。

  - 预制混凝土板块

预制混凝土板块，简称预制板块，分矩形块与六棱块。矩形块命名为：BL×M×H，六棱块命名为：BL×H。B表示板块，L表示边长，M表示宽度, H表示厚度，以mm计。示例：B400×300×80表示预制混凝土板块边长为400mm，宽度为300mm，厚度为80mm。

- 预制构件制作

  - 一般规定

混凝土原材料、配合比及构件制作各环节均应进行质量控制和检查。在构件制作过程中，应进行质量检验，掌握质量动态信息。

  - 原材料

    - 水泥

制作预制构件所用水泥强度等级不应低于32.5。水泥性能应符合GB 175《通用硅酸盐水泥》的规定。

    - 水

混凝土拌合用水应符合JGJ 63《混凝土用水标准》的规定。

    - 细骨料

宜采用中砂，细度模数为2.3～3.0。细骨料性能应符合GB/T14684《建筑用砂》的规定。

    - 粗骨料

粗骨料最大粒径不超过壁厚或板厚的1/3，粗骨料性能应符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的规定。

    - 掺合料

混凝土拌合物中允许掺适量的掺合料。掺用的品种和掺量应根据工程的技术要求、掺合料品质和资源条件，应通过试验论证确定。

掺外加剂时，外加剂应符合DL/T5100《水工混凝土外加剂技术规程》的规定。

掺粉煤灰时，粉煤灰应符合GB1596《用于水泥和混凝土中粉煤灰》的规定。

  - 混凝土配合比

制作预制构件所用混凝土最大水胶比不大于0.6。混凝土配合比设计方法参照SL352《水工混凝土试验规程》的规定实行。

  - 构件制作场地

预制构件场地宜维护良好，运行可靠。加工棚、仓库及成品堆放处既要布置安全紧凑又不得相互干扰。场地内外交通方便，料源、水源及电源供应充足。

  - 预制构件成型

    - U型槽

4.5.1.1 要求构件成型机应有振动和液压装置，成型机模具宜有排水排气孔。

4.5.1.2 构件应一次填料成型。

4.5.1.3 构件成型过程中，填料完成后，振动时间不少于30s，受压时间不得少于15s。

    - 预制板块

4.5.2.1 构件应一次填料成型。

4.5.2.2 构件制作过程中，振动至表面泛浆为止，一般不少于30s。

4.5.2.3 混凝土表面收浆完成24小时后起模，避免损伤预制板块边角。

  - 构件养护

混凝土构件成型完毕后，养护前应避免太阳曝晒，养护时间不少于28d。混凝土构件应连续养护，养护期内应始终使混凝土构件表面保持湿润。气温低于5℃时应采取防冻措施。

- 预制构件检验

  - 检验项目及方法

    - U型槽

5.1.1.1 混凝土试块抗压强度

制作U型槽所用混凝土强度等级不应低于C20。

- 取样

        - 混凝土试件应在构件浇筑地点随机取样制作，三个试件为一组。

        - 相同原材料及配合比的混凝土，每10天取样不得少于一组。

        - 当原材料及配合比改变时，在最初三天内每天取样不得少于一组。

- 混凝土抗压强度

混凝土抗压强度检验方法应符合SL352《水工混凝土试验规程》的规定。

5.1.1.2 构件尺寸检验

预制混凝土U型槽尺寸允许偏差及检验方法应符合表1的规定。

- 表1 预制混凝土U型槽主要尺寸允许偏差                       单位为mm

| 项 目 | 最大允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 槽口净宽 | ±5 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测两端及中部三个部位，取较大值 |
| 槽净深 | ±5 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测两端及中部三个部位，取较大值 |
| 槽长度 | -10 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测槽底及两侧，取较大值 |
| 槽壁厚度 | ±3 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测两端及中部三个部位，取较大值 |

5.1.1.3 构件外观质量检验

预制混凝土U型槽外观质量检验方法及判定标准应符合表2的规定。

- 表2 预制混凝土U型槽外观质量

| 项 目 |  | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔洞 | 任何部位 | 不应有 | 目测 |
| 蜂窝 | U型槽底部及板块连接部位 | 不应有 | 目测和钢尺量测 |
|  | 其他部位 | 不超过槽壁厚的1/5 |  |
| 裂缝 | 影响构件性能和使用的裂缝 | 不应有 | 目测 |
| 连接部位缺陷 | 构件端头混凝土疏松 | 不应有 | 目测 |
| 外形缺陷 | 构件扭曲、缺棱掉角 | 不应有 | 目测 |
| 麻面、粘皮 | 槽身内壁 | 总面积不超过构件面积的10％ | 目测和钢尺量测 |

5.1.1.4 外压荷载试验

采用反力架、三分点加载检验法，检验方法详见附录A。外压荷载试验的判定标准符合表3规定。

- 表3 预制混凝土U型槽外压荷载标准值

| 规 格 | 直 径 mm | 槽净深 mm | 槽壁最小厚度 mm | 外压破坏荷载 kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U200×300×35 | 200 | 300 | 35 | 3.0 |
| U300×300×35 | 300 | 300 | 35 | 3.0 |
| U300×350×35 | 300 | 350 | 35 | 3.0 |
| U300×400×40 | 300 | 400 | 40 | 3.0 |
| U400×350×35 | 400 | 350 | 35 | 2.8 |
| U400×400×40 | 400 | 400 | 40 | 2.8 |
| U400×450×40 | 400 | 450 | 40 | 2.8 |
| U500×420×40 | 500 | 420 | 40 | 2.7 |
| U500×500×45 | 500 | 500 | 45 | 2.7 |
| U600×500×45 | 600 | 500 | 45 | 2.5 |
| U600×600×45 | 600 | 600 | 45 | 2.5 |
| 注：①表中未提及的规格构件，可参照表中相近的大一级规格构件要求执行。 |  |  |  |  |

5.1.1.5 抗渗性能检验

抗渗性能检验试验方法及判定标准如下：

- 随机选取至少6件U型槽进行抗渗性能检验。详细方法见附录B。

- 外壁潮片面积小于外壁总面积5%，且无水珠流淌的，则判定为合格。

    - 预制板块

5.1.2.1 混凝土抗压强度

制作预制板块所用混凝土强度等级不应低于C15。

5.1.2.2 构件尺寸检验

- 预制板块最小厚度不应小于60mm。

- 预制板块主要尺寸允许偏差及检验方法应符合表4的规定。

- 表4 预制混凝土板块主要尺寸允许偏差                       单位为mm

| 项 目 | 最大允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边长 | +10 -5 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测两端及中部三个部位，取较大值 |
| 厚度 | ±5 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测两端及中部三个部位，取较大值 |
| 对角线差 | ±10 | 钢卷尺(Ⅱ级)量测，取较大值 |
| 起拱 | L/400 | 靠尺和塞尺量测，取较大值 |
| 注：①表中L表示为板块最小边长； |  |  |

5.1.2.3 构件外观质量检验

预制板块外观质量检验方法及判定标准应符合表5的规定。

- 表5 预制混凝土板块外观质量

| 项 目 |  | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔洞 | 任何部位 | 不应有 | 目测 |
| 蜂窝 | 任何部位 | 不应有 | 目测 |
| 裂缝 | 任何部位 | 不应有 | 目测 |
| 外形缺陷 | 任何部位 | 不应有 | 目测 |

  - 检验规则

    - 检验分类

包括出厂检验与型式检验两种。

    - 出厂检验

5.2.2.1 组批规则

由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格的预制混凝土构件每生产1000件预制构件组成一个受检批，进行一次出厂检验。

5.2.2.2 检验项目

U型槽及预制板块检验项目符合表6规定。

- 表6 出厂检验检验项目

| 构件形式 | 检验项目 |
| --- | --- |
| U型槽 | 构件尺寸、外观质量、混凝土试块抗压强度及抗渗性能试验 |
| 预制板块 | 构件尺寸、外观质量及混凝土试块抗压强度 |

5.2.2.3 抽样、检验

- 构件尺寸及外观质量检验

从受检批中随机抽取10件构件，逐一进行构件尺寸和外观质量检验。

- 混凝土试块抗压强度

应以相应时段内在构件浇筑地点随机取样制作的混凝土试件抗压强度为依据，其检验方法及强度检验评定标准应分别按SL352《水工混凝土试验规程》和GB/T 50107《混凝土强度检验评定标准》的规定执行。

- U型槽抗渗性能

U型槽抗渗性能应符合5.1.1.5规定。

5.2.2.4 判定规则

U型槽及预制板块判定规则符合表7规定。

- 表7 出厂检验产品判定规则

| 构件形式 | 检验项目 | 判定规则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U型槽 | 构件尺寸 | 不小于6件构件外观质量及构件尺寸符合 标准要求 | 合格 |
|  | 外观质量 |  |  |
|  | 混凝土试块抗压强度 | 满足标准要求 |  |
|  | 抗渗性能试验 | 满足标准要求 |  |
| 预制板块 | 构件尺寸 | 不小于6件构件外观质量及构件尺寸符合 标准要求 | 合格 |
|  | 外观质量 |  |  |
|  | 混凝土试块抗压强度 | 满足标准要求 |  |

5.2.2.5 复检规则

构件尺寸或外观质量不合格的，允许再抽取10件构件进行复检。10件构件中，若构件尺寸和外观质量合格的构件超过6件，判定该批次产品合格。否则判定该批次产品不合格，不得出厂销售。

混凝土试块抗压强度不合格的，则应对相应批次的混凝土构件成品进行检测。混凝土板块使用钻芯法检测混凝土强度，抽检数量不得少于2组。U型槽构件使用非破损方法检测混凝土强度，抽检数量不得少于2组。若复检的混凝土强度均满足要求，则判定该批次产品合格。若复检的混凝土强度不满足要求，则判定该批次产品混凝土强度不合格，不得出厂销售。

    - 型式检验

5.2.3.1 当有下列情况之一时，应进行产品型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后如原材料、生产工艺和管理等有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时；

- 由相同原材料、相同工艺生产的同一规格预制混凝土构件数量达到6000件时；

- 省级质量监督机构提出进行型式检验时。

5.2.3.2 检验项目

U型槽及预制板块检验项目符合表8规定。

- 表8 型式检验检验项目

| 构件形式 | 检验项目 |
| --- | --- |
| U型槽 | 构件尺寸、外观质量、外压荷载试验及抗渗性能试验 |
| 预制板块 | 构件尺寸、外观质量及混凝土抗压强度 |

5.2.3.3 抽样、检验

- U型槽

        - 从受检批次中随机选取10件构件进行构件尺寸和外观质量检验。

        - 从外观质量及构件尺寸检验合格的产品中选取6件构件进行外压荷载试验。

        - 从受检批次中选取6件构件进行抗渗性能试验。

- 预制板块

        - 从受检批次中随机选取10件构件进行构件尺寸检验。

        - 从受检批次中检验一组混凝土强度。

5.2.3.4 判定规则

U型槽及预制板块判定规则符合表9规定。

- 表9 型式检验产品判定规则

| 构件形式 | 检验项目 | 判定规则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U型槽 | 构件尺寸 | 不小于6件构件外观质量及构件尺寸符合 标准要求 | 合格 |
|  | 外观质量 |  |  |
|  | 外压荷载试验 | 满足标准要求 |  |
|  | 抗渗性能试验 | 满足标准要求 |  |
| 预制板块 | 构件尺寸 | 不小于6件构件外观质量及构件尺寸符合 标准要求 | 合格 |
|  | 外观质量 |  |  |
|  | 混凝土试块抗压强度 | 满足标准要求 |  |

5.2.3.5 复检规则

- U型槽复检规则

        - 构件尺寸或外观质量不合格的，复检规则参照5.2.2.5执行。

        - 外压荷载试验时有不大于2件构件不合格时，允许复检，复检构件数量为两倍不合格构件。

        - 应重新抽取外观质量及构件尺寸合格的构件进行外压荷载试验，检验全部合格的判定合格。

        - 抗渗性能不合格的，允许再抽取不少于12件构件进行复验，检验合格的判定为合格。

- 预制板块复检规则

        - 构件尺寸或外观质量不合格的，复检规则参照5.2.2.5执行。

        - 混凝土强度检测不合格时，应重新抽取2组抗压强度试验，检验合格的判定该项合格。

  - 检验报告

检验报告应包括以下主要内容：

- 生产厂名；

- 产品规格；

- 引用标准；

- 试验结果；

- 试验人员、审批人员；

- 试验部门签章；

- 试验报告日期及检测日期；

- 试验项目名称；

- 出厂、运输、贮存

  - 出厂

构件出厂前，应在构件表面标明：产品型号、企业名称、生产日期和“严禁碰撞”等字样。构件出厂时，应随带企业统一编号的出厂证明书，其内容包括：

a) 企业名称、产品型号规格及生产日期；

b) 产品批次及数量；

c) 检验结果；

d) 检验部门及检验人员签章。

  - 运输

相邻构件之间或构件与车斗壁接触部位应以木块或草袋等物垫衬。装车或卸车时，装卸平稳、缓起轻落，避免发生碰撞。运输时，路途中应检查构件有无走动。若发生滑动，及时处理。运输过程尽量避免转运。

  - 贮存

构件应按型号及检验批次分别堆放，堆放场地要平整。U型槽堆放层数不宜超过3层，预制板块堆放不宜超过6层。

- 安装

  - 一般要求

    - 场地清理及平整

构件安装前应根据相关要求清理垃圾、树根等杂物，并进行坡面修整、夯实。

    - 渠槽开挖

开挖前先放开挖线，按开挖线进行开挖，严格控制断面尺寸和高程，保证渠底基面的设计坡降，尽量避免超挖。

    - 渠堤填筑

填土压实度不应小于0.90。

  - U型槽

    - 铺设垫层

7.2.1.1 设计要求采用浇素混凝土垫层时，应在混凝土初凝前安放U型槽。

7.2.1.2 若无垫层要求的，应保证槽底夯实平整。

    - 铺设安装

7.2.2.1 每50m在基槽侧面设高程控制桩，两高程控制桩之间设控制线，控制渠槽平面和侧边。

7.2.2.2 U型槽安装宜从下游向上游进行。

    - 勾缝

7.2.3.1 成槽安装校正无误后，使用M7.5以上水泥砂浆勾缝，缝宽宜为20mm。

7.2.3.2 勾缝的砂浆应填满、振实、压平和抹光。勾缝完成后洒水养护3至7天。

    - 伸缩缝

宜每20m设置宽20mm伸缩缝，并用沥青填缝。

    - 回填固定

构件两侧回填土施工应同时进行，回填土应夯实、平整。

    - 修整渠堤顶和边坡

渠堤顶（坡）填筑应在填缝材料基本凝固后进行，填筑压实时注意不可用重夯。

    - 压顶

7.2.7.1 有设计压顶要求的，按设计尺寸要求施工。

7.2.7.2 没有设计压顶要求的，施工时注意渠槽安装顺直，表面平整。

    - 伸缩缝及预留出水口

7.2.8.1 根据设计要求设置施工伸缩缝，合理选择伸缩缝的填充材料，做好伸缩缝的处理。

7.2.8.2 根据实际或者设计要求预留出水口。

    - 注意事项

7.2.9.1 杜绝使用未办理经营许可证和未经型式检验合格厂家生产的预制构件产品。

7.2.9.2 杜绝使用尺寸变形较大、内面有较严重蜂窝麻面的构件。

7.2.9.3 加强对安装人员的技术培训，严格按照施工工艺进行，严格控制安装质量。

  - 预制板块

    - 铺设垫层

7.3.1.1 垫层料品质应符合设计或规范要求。

7.3.1.2 垫层料铺设应平整、密实、厚度均匀。

    - 铺设安装

7.3.2.1 铺砌安装时设置控制线，使预制板块坡面及底面平整顺直。

7.3.2.2 顺坡向由下往上铺筑，铺筑时注意保护已安装好的预制板块。

    - 勾缝

7.3.3.1 勾缝前将缝内杂物掏干净并洒水湿润。

7.3.3.2 安装校正无误后，使用M7.5以上水泥砂浆勾缝，缝宽宜为20mm。

7.3.3.3 分几次填入砂浆，勾缝自下而上进行。

7.3.3.4 勾缝的砂浆应填满、振实、压平和抹光。勾缝完成后洒水养护3至7天。

    - 伸缩缝

护坡宜每20m设置宽20mm伸缩缝，并用沥青填缝。

    - 封顶、封边

为提高混凝土预制块护坡的整体性，护坡起止端和顶部应封边和封顶。

    - 注意事项

7.3.6.1 预制板块安装应整齐美观，设置伸缩缝，伸缩缝应整齐垂直、上下贯通。

7.3.6.2 预制板块安装应坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现场。

7.3.6.3 预制板块安装时应轻搬轻放，防止边角损坏。

- （规范性附录）
预制混凝土U型槽外压破坏荷载检验方法

  - 检验设备

外压破坏荷载检验所用主要设备为反力架、锚杆拉力机、千斤顶及数显压力表。反力架必须有足够的强度和刚度，以便荷载的分布不受任何部位变形的影响，它由上梁、中梁、下梁、传力小梁、支撑杆及分力钢筋组成。数显压力表精度为0.1KN。

  - 检验方法

在检验场地先铺设一斗车砂，将支撑杆与下梁、上梁先安装好，埋入黄砂至地面上。将U型槽构件侧转90°安放在下梁上，使U型槽上口面与地面垂直，下梁外侧与U型槽上口面相距100mm。用砂来调整槽体的位置，使底侧槽身与底梁均匀接触。然后在槽身上侧面距上口面100～150mm范围内，沿槽身铺设砂垫，要求砂垫表面成水平，安放中梁于砂垫上，中梁外侧与上口面相距100mm，使其受压部位与底梁相同。在中梁上划定三分点位置，在三分点处安放分力钢筋，在分力钢筋上放置传力小梁，在小梁正中放置千斤顶，检验装置见图A.1所示。

- 图A.1　预制混凝土U型槽外压荷载检验示意图

试件准确安装就位后开始加荷，按每分钟不大于1kN/m的加荷速度均匀加荷，直至试件断裂破坏止。

  - 结果计算

外压破坏荷载值按公式A.1计算

P外=F+F0L…………………………………………………………………………………… (A.1)

式中：F——破坏荷载值（kN）

FO——（上梁＋中梁＋小梁＋千斤顶）自重（kN）

L——槽身实际受压长度（m）

P外——外压破坏荷载值（kN/m）

  - 安全事项

为防止试验中试件断裂破坏使千斤顶突然掉落，安装中应事先将千斤顶与上梁用绳索吊扎，起保护作用。

- （规范性附录）
预制混凝土U型槽抗渗性能检验方法

  - 选取场地

选取地势较平的场地，并将场地整平。场地选取不妨碍生产及产品运输。

  - 砌筑

从受检批次中随机选取同一型号6件构件放置已平整的水平地面上，将构件排成一排，使用小砖块或石块将成排构件两侧固定，两端使用预制构件或者砖块封堵，构件与构件之间预留2cm缝隙。拌制砂浆勾缝，勾缝应密实，防止U型槽漏水。抗渗试验砌筑示意图见图B1。待水泥砂浆硬化后，注水进行试验。

  - 注水试验

注水高度为U型槽深度的3/4。注水24小时后，若外壁潮片面积小于外壁总面积5%，且无水珠流淌的，则判定为合格。

- 图B.1　抗渗试验砌筑示意图

江西省地方标准

小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测技术规程

DB36/T XXX-2011

条文说明

前  言

随着我省小型农田水利工程建设的逐步展开，小型农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件需求量日益增加，应用前景十分广阔。除"混凝土和钢筋混凝土排水管"有国家标准外，农田水利灌排渠中使用的预制混凝土U型槽和预制板块都没有相应的国家标准或行业标准。部分省份根据当地预制产品的实际情况制定了相应的地方标准，但与我省农田水利工程中普遍使用的预制构件产品在产品类型、规格型号、质量要求上有明显差异。为规范我省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作及安装过程，提出适合我省实际情况的工程建设质量评定依据。根据江西省水利厅要求，通过试验研究、现场调研和典型厂家产品的检测，于2010年6月编制完成《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》。经过一年的试行，在对全省39个小农水重点县85个预制厂的产品进行全面检测的基础上，对《指南》进行了补充、修改和完善，同时参照相关国家标准及其他省份地方标准制定本标准。标准的结构和编写方法依据中华人民共和国国家标准GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》要求编写。

目  次

1　范围	17

2　规范性引用文件	17

3　术语及定义	17

3.1　预制混凝土U型槽	17

3.2　外压破坏荷载	17

3.3　预制混凝土板块	17

4　预制构件制作	17

4.1　一般规定	17

4.2　原材料	17

4.3　混凝土配合比	18

4.4　构件制作场地	19

4.5　预制构件成型	19

4.6　构件养护	19

5　预制构件检验	19

5.1　检验项目及方法	19

5.2　检验规则	20

6　出厂、运输、贮存	20

7　安装	20

- 范围

小型农田水利灌排渠预制混凝土渠槽按断面形式分为：U型槽、梯型槽、矩型槽。我省小型农田水利工程中广泛使用的预制构件主要为U型槽和预制混凝土板块。本标准仅对不同规格的预制混凝土U型槽、矩形块及六棱块提出相应制作、安装和检测等要求。梯形槽、矩形槽及异性板块可参照执行本标准。小型农田水利灌排渠用预制混凝土管可参照GB/T11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准执行。

- 规范性引用文件

所列规范性引用文件是标准所示构件需要采用和可能采用的原材料以及试验方法、质量控制与评定等，凡标准中涉及到构件的有关原材料要求、试验方法、质量控制与评定等应按标准中所列有关国家标准执行。

本段引导语包含以下几层含义：

- 所列出的不仅仅是标准，还包括其他文件；

- 通过本标准的引用、所列文件中的条款成为本标准条款；

- 对于注日期引用的文件，只是指定的版本适用于引用它的标准；

- 只要可能，鼓励使用注日期引用文件的最新版本；

- 对于不注日期的引用文件，其最新版本适用于引用它的标准。

- 术语及定义

  - 预制混凝土U型槽

预制混凝土U型槽定义中“D”表示为U型槽下圆弧内壁直径，以mm为单位。目前我省部分U型槽生产单位将“D” 定义槽净深或者槽口宽，易造成定制生产模具与设计不符合现象。

    - 整体式U型槽

目前我省小型农田水利工程主要使用整体式U型槽，主要有U200、U300、U400、U500及U600型五种，可根据实际要求，设计不同型号U型槽槽身断面形式。标准中主要对以上五种型号U型槽检测作相关规定。

    - 组装式U型槽

为便于搬运及安装，圆弧内壁直径超过600mm的U型槽（设计断面较大的U600型亦可采用组装式）推荐使用组装式U型槽。

  - 外压破坏荷载

沿构件渠槽长度方向，单个构件外壁受线荷载作用下破坏时的极限荷载，采用反力架原理，分体式千斤顶三分点加载法测得。

  - 预制混凝土板块

目前我省对于预制混凝土板块并没有统一定义，本标准定义了预制混凝土矩形块与六棱块，其他不规则板块不做定义。预制混凝土板块定义中B表示为板块，L、M、H分别表示板块边长、宽度及厚度，以mm计。六棱块六边等长，在定义中以边长和厚度区分不同型号板块。

- 预制构件制作

  - 一般规定

本条说明混凝土质量控制的过程是通过对混凝土生产和施工各工序的质量检查，按要求进行有效的控制，以保证混凝土的施工质量。质量数据统计分析是质量控制的基础。因此，应对各工序取得的质量数据（包括对材料的质量检测结果，生产过程中工序生产工艺参数，产品质量参数等）进行统计分析，并遵循循环上升的原则，根据质量动态及时制定改进与提高的措施。

  - 原材料

原材料质量应符合本标准中“规范性引用文件”中有关国家标准要求。

    - 水泥

水泥强度等级（或标号）不低于32.5，水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号，出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检，水泥性能应符合 GB175《通用硅酸盐水泥》的规定。水泥品种以1～2种水泥为宜，并应固定供应厂家。

    - 水

凡符合国家标准的饮用水，均可用于拌和混凝土。未经处理的工业污水和生活污水不得用于拌和混凝土。拌和混凝土用水的PH值和水中的不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐的含量应符合JGJ63《混凝土用水标准》的规定。

    - 细骨料

细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好；人工砂的细度模数宜在2.4～2.8范围内，天然砂的细度模数宜在2.2～3.0范围内。使用山砂、粗砂、特细砂应经过试验论证。由预制构件生产厂家检测结果分析，在生产工艺以及水胶比等相同的情况下，使用粗砂制作的U型槽构件麻面现象较普遍，因此，本标准推荐使用中砂。

    - 粗骨料

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求，混凝土实心板，骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3。标准中规定U200型构件最小壁厚为35mm，U600型构件最小壁厚为45mm，因此，用于预制混凝土U型槽构件粗骨料最大粒径宜不超过15mm。

粗骨料性能应符合GB/T 14685《建筑用卵石、碎石》的规定。应控制各级骨料的超、逊径含量。以原孔筛检验，其控制标准：超径小于5%，逊径小于10％。当以超、逊径筛检验时，其控制标准：超径为零，逊径小于2％。粗骨料表面应洁净，如有裹粉、裹泥或被污染等应清除。

    - 掺合料

混凝土中掺入适量的掺和料，具有改善混凝土的性能，提高混凝土质量，减少混凝土水化热，抑制碱骨料反应，节约水泥，降低成本等作用。掺加外加剂时，外加剂应符合DL/T5100《水工混凝土外加剂技术规程》的规定。掺加粉煤灰时，粉煤灰应符合GB1596《用于水泥和混凝土中粉煤灰》的规定。

  - 混凝土配合比

依据JGJ55《普通混凝土配合比设计规程》，混凝土最大水胶比小于0.6，U型槽用混凝土胶凝材料总量宜不小于320kg/m3。

在施工中应定时检查坍落度和水胶比，如发现问题及时处理。为提高U型槽外观质量，建议在构件脱模后及时用软质毛刷对U形槽内表面来回扫抹3遍，如有蜂窝、麻面出现可以用刷子沾少量水泥油抹光，以减少预制构件蜂窝麻面的面积。

设计过程中为满足混凝土设计强度、耐久性、抗渗性等要求和施工和易性需要，应进行混凝土施工配合比优选试验。混凝土施工配合比选择应经综合分析比较确定。

  - 构件制作场地

构件制作场地在构件制作前应充分做好“三通一平”准备工作。既平整场地，通水通电通路。还应做好永久性和必要的临时性排水设施。

  - 预制构件成型

    - U型槽

4.5.1.1 本条规定构件成型机应有振动装置与液压装置，且成型机模具宜有排水排气孔。成型机械性能是影响U型槽构件成品质量的关键因素。U型槽制作采用振动挤压制作工艺。若没有振动与液压装置，制作过程时构件振捣便不密实，影响构件强度及成型质量。

混凝土挤压过程中，模具应带有排水排气孔，以使多余水泥浆及空气从模具中涉出，保证混凝土压实。在抽检过程中发现，带有排水排气孔制作成型的U型槽构件外压强度及外观质量较优。生产时，模具应每天冲洗，以保证排水排气孔畅通。特别温度较低时，排水排气孔尤为重要。

4.5.1.3 本条规定了振动时间与挤压时间。实际检测过程中，生产工作人员为提高生产效率，U型槽构件制作过程中振动时间与挤压时间难以得到保证，因此，多余水泥浆及气体不能够充分排出，影响构件成型质量。

  - 构件养护

预制构件振捣成型后，应小心运送至养护场地及时集中养护。DL/T5144 《水工混凝土施工规范》标准要求“无论采用何种水泥，养护时间均不宜少于28d”。构件养护应固定专人进行养护，以使构件在养护期内构件表面始终保持湿润。

- 预制构件检验

  - 检验项目及方法

    - U型槽

5.1.1.1 混凝土试块抗压强度

预制混凝土U型槽为薄壁结构，为确保构件的力学强度及避免运输、安装过程中的损坏，预制混凝土U型槽混凝土抗压强度等级应不低于C20。

混凝土的技术指标要求较多，如抗压、抗冻、极限拉伸值以及抗冲耐磨、抗侵蚀等，在混凝土配合比设计阶段，必须通过试验论证达到要求指标，确定施工配合比。SL191－2008《水工混凝土结构设计规范》把立方体抗压强度标准值作为力学指标的基本代表值。在现场混凝土施工中，均以150mm立方体试件的抗压强度为主要控制指标。

5.1.1.2 构件尺寸检验

预制混凝土U型槽构件外形主要尺寸允许偏差要求，系根据我省部分生产厂家的生产工艺和产品使用现状，并参照GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》有关要求制订。

5.1.1.3 预制混凝土U型槽外观质量要求，系根据我省部分生产厂家的生产工艺和产品使用现状并参照GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》有关要求制订。

5.1.1.4 外压荷载试验

根据U型槽在实际运输、使用过程中的破坏型式，同时参照GB/T16752《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》及DB33/T408《农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件》，本标准采用外压荷载作为U型槽质量控制的主要指标。

标准中混凝土预制混凝土U型槽产品主要涉及U200、U300、U400、U500、U600五个型号。U型槽外压荷载试验方法参考其他省份及中外压荷载试验方法。构件的外压破坏荷载标准值的确定是根据江西省主要生产厂家产品的抽检成果，结合理论计算，考虑预制构件的实际应用、运输、安装等要求，经数理统计计算综合确定。

目前我省部分小型农田水利工程重点县生产厂家常产生大型号构件破损率大小型号构件破损率小的现象，且破坏一般为构件槽底部。为提高构件承载能力和优化断面形式，鼓励采用槽底加厚的变截面形式。

    - 预制板块

5.1.2.1 混凝土抗压强度

本条规定了预制混凝土板块所用混凝土抗压强度等级。

5.1.2.2 预制混凝土板块构件的构件尺寸要求，系根据我省的部分厂家生产现状并参照GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》有关要求制定。

5.1.2.3 预制混凝土板块构件的外观质量要求，系根据我省的部分厂家生产现状并参照GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》有关要求制定。

  - 检验规则

    - 出厂检验

5.2.2.1 组批规则。

是指出厂检验频率为1000件/组，检测频率依据GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

5.2.2.2 本条规定了U型槽及混凝土预制板块出厂检验项目。

5.2.2.3 抽样、检验

- 外观质量及构件尺寸检验抽样数量为10件/批次。

b)  混凝土抗压强度为1组/批次。国家标准GB/T 50107《混凝土强度检验评定标准》规定了混凝土试件应在浇筑地点抽取。目前各国对每组混凝土试件数量规定不一，有的规定每组2个试件，也有的规定每组1个试件。本标准考虑当前的实际条件和习惯，规定每组由3个试件组成。当组内3个试件强度的最大值或最小值与中间值之差，超过中间值的15％时，取中间值为该组试件的强度代表值。当组内3个试件强度的最大值或最小值与中间值之差，均超过中间值的15％时，该组试件的强度不应作为评定依据，而予舍弃。

5.2.2.4 判定规则

U型槽出厂检验项目包括构件尺寸、外观质量、混凝土试块抗压强度及抗渗性能试验4项，4项皆满足标准要求时，判定该批次产品合格。构件尺寸及外观质量从受检批次中选取10件进行检验，不小于6件构件构件尺寸及外观质量符合标准或设计要求时，判定为该批次产品该项合格。

预制板块检验项目包括构件尺寸、外观质量及混凝土试块抗压强度，3项皆满足标准要求时，判定该批次产品合格。

5.2.2.5 复检规则

依据SL176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次中间产品不合格，不得使用。因此，在复检规则中，增加了检验频率。U型槽构件混凝土抗压强度复检宜采用回弹法或超声回弹综合法等非破损检验方法。

    - 型式检验

5.2.3.2 检验项目

本条规定了U型槽及预制板块型式检验项目。

5.2.3.3 抽样、检验

- U型槽

本条规定了U型槽的抽样、检验。

- 预制板块

本条规定了预制板块的抽样、检验。型式检验预制板块混凝土抗压强度采用钻芯法检测。芯样按照SL352《水工混凝土试验规程》进行室内抗压试验，根据试验成果来判定否满足要求。

- 出厂、运输、贮存

条文的编制主要参照GB/T 11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准中标志、包装运输和贮存，并结合我省目前预制混凝土U型槽和预制混凝土板块的生产现状制订。

- 安装

安装是混凝土预制构件在工程运用中的重要环节，安装质量的好坏直接影响构件防渗输水效果和工程使用寿命，因此，本条规定了预制构件的安装主要工序及质量标准。

- 7.1.3 渠堤填筑

参照GB50286《堤防工程设计规范》3级堤防粘性土填筑要求，本标准规定渠堤填筑填土压实度不应小于0.90。

_________________________________