附件3

单翼迷宫式滴灌带产品质量国家监督抽查结果

2013年第四季度，共抽查了北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、广东、甘肃、宁夏、新疆等14个省、自治区、直辖市67家企业生产的67批次单翼迷宫式滴灌带产品。

本次抽查依据GB/T 19812.1-2005《塑料节水灌溉器材  单翼迷宫式滴灌带》等标准规定的要求，对单翼迷宫式滴灌带产品的外观、内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差、流量均匀度、抗堵塞性能、耐静水压性能、爆破压力、拉伸性能、不透光性、炭黑含量等11个项目进行了检验。

抽查发现12批次产品不符合标准的规定，涉及到拉伸性能、炭黑含量、流量均匀度项目。具体抽查结果见下表。